

**КРЕПС АЛЕБАСТР**

**Назначение**

**КРЕПС Алебастр** предназначен для косметических ремонтных работ при заделке трещин, сколов, выбоин.

Незаменим при электромонтажных работах.

Предназначен для нанесения на кирпичные основания, гипсодержащие поверхности, ранее оштукатуренные поверхности.

Соответствует ГОСТ 125-79.

**Преимущества:**

* обеспечивает быструю и качественную отделку поверхности;
* трещиностоек;
* хорошие огнеупорные свойства;
* высокая звукоизоляция.

**Подготовка основания**

Основание должно быть очищено от пыли, грязи, остатков старых красок, масел, битумных субстанций. Непосредственно перед началом работы основание следует обработать грунтовкой **КРЕПС ПРАЙМЕР**. Рабочая температура основания, раствора и окружающей среды должна быть не ниже +5 °С и не выше +25 °С.

**Приготовление раствора**

В чистую воду комнатной температуры засыпать необходимое количество сухой смеси (1 кг сухой смеси на 0,5-0,55 л воды), при постоянном перемешивании довести до однородной массы (без комков). При необходимости добавить воды до получения требуемой консистенции раствора.

**Нанесение**

Локальные углубления и дефекты полностью заполнить свежеприготовленной растворной смесью с помощью металлического шпателя. После заполнения излишки материала удалить. Для достижения лучшего результата следует работать небольшими порциями раствора. Окончательно загладить поверхности шпателем, смоченным водой.

**ВНИМАНИЕ!**

Не следует готовить единовременно большое количество растворной смеси, поскольку время пригодности свежеприготовленного раствора не превышает 10 минут!

**Очистка инструмента**

Инструмент очищается водой сразу после окончания работ. Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

**Техника безопасности**

Лица, занятые в производстве работ со смесями должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами.

**Упаковка и хранение**

Поставляется в мешках по 4 кг.

Хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Время пригодности раствора к использованию,  не менее | 10 мин |
| Количество воды на 1 кг смеси                               на 4 кг смеси | 0,5–0,55 л2,0–2,2 л |
| Остаток на сите 0,2 мм,  не более  | 14 % |
| Прочность на сжатие через 2 ч, не менее | 5 МПа |

***Смесь сухая строительная КРЕПС АЛЕБАСТР ГОСТ 125-79***