

**КРЕПС ФИНИШНАЯ**

Шпаклевка полимерная для внутренней отделки помещений

**Описание**

**КРЕПС ФИНИШНАЯ** – сухая строительная смесь, состоящая из полимера, микрокальцита (молотого мрамора), модифицированная специальными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь. Наносится вручную.

**Назначение**

Смесь **КРЕПС ФИНИШНАЯ** предназначена для финишного выравнивания стен и потолков под окраску, обои и другие декоративные покрытия в сухих помещениях по следующим основаниям:

* обычные цементные, цементно-известковые, известковые и гипсовые штукатурки;
* бетон и железобетон;
* гипсокартонные листы;

для заделки стыков между гипсокартонными листами с применением армирующей ленты.

**Подготовки основания**

Основание должно быть прочным, выдержанным и очищенным от пыли, грязи, остатков старых красок, масляных пятен и незакрепленных частиц. Перед нанесением основание загрунтовать полимерной грунтовкой **КРЕПС ГРУНТ**.

Рабочая температура основания и окружающей среды должна быть не ниже +5 °С.

**Приготовление раствора**

Залить в 25 – 30 литровую емкость 6,2 – 6,8 л чистой воды комнатной температуры(15-20 оС) и засыпать в нее 20 кг шпаклевочной смеси (мешок). Перемешать миксером до получения однородной смеси. После 15-20 минутной выдержки перемешать повторно. При 20 0С приготовленная смесь в плотно закрытой таре сохраняет жизнеспособность не менее 48 часов.

**Нанесение**

Шпаклевка наносится вручную при помощи стального шпателя. При выравнивании поверхности несколькими слоями необходимо убедиться в том, что предыдущий слой шпаклевки полностью высох. При необходимости высохший слой шлифуется абразивным материалом. Шлифовку финишного слоя рекомендуется производить не ранее, чем через 24 часа после нанесения.

Максимальная толщина слоя нанесения до 3 мм

**Очистка инструмента**

Инструмент очищается водой сразу после окончания работ. Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

**Техника безопасности**

Лица, занятые в производстве работ со смесями, должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами.

**Упаковка и хранение**

Поставляется в мешках по 5 кг и 20 кг.

Хранить в упакованном виде на поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

**Особенности**

* жизнеспособность смеси 48 часов в плотно закрытой таре;
* удобство в работе;
* создает идеально гладкую, белую поверхность;
* минимальная усадка.

**Технические данные**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование показателя* | *Нормируемые значения*  |
| Цвет  | белый |
| Средняя фракция | 0,06 мм |
| Расход материала | 0.9-1,1 кг/ м²/1мм |
| Количество воды затворения: - 1кг- 5 кг- 20 кг (мешок) | 0,31-0,34 л 1,55-1,7 л6,2-6,8 л |
| Сохраняемость первоначальной подвижности  | 48 ч (при хранении в плотно закрытой таре) |
| Подвижность | Пк3 |
| Максимальная толщина слоя  | 3 мм  |
| Прочность сцепления с бетоном в возрасте 7 суток, не менее | 0,5 МПа |
| Температура применения | от +5°С |

***Смесь сухая шпаклевочная на полимерном вяжущем для внутренних работ КРЕПС ФИНИШНАЯ, ТУ 23.64.10-007-38036130-2018***