КРЕПС АНТИК-2

# ШТУКАТУРКА

### ДЛЯ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ

## ОПИСАНИЕ

КРЕПС АНТИК-2 – сухая строительная смесь, состоящая из извести, крупнозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными добавками. Имеет в своем составе синтетические армирующие волокна. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь.

###### НАЗНАЧЕНИЕ

Смесь КРЕПС АНТИК-2 предназначена для ремонта и реставрации исторических зданий и памятников архитектуры, для внутренних и наружных работ. Может применяться по следующим основаниям:

- кирпичная кладка;

- бетон и железобетон;

Рекомендуется как для ручного, так и для машинного нанесения.

###### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

###### Основание должно быть  очищено от пыли, грязи, масел, жира, битумных субстанций, остатков старых красок и незакрепленных частиц. На гладкие основания предварительно механически крепится штукатурная сетка.

###### Перед нанесением смеси  основание увлажнить.

###### Рабочая температура основания,  раствора и окружающей среды должна быть не ниже +5°С.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

## Залить в 25 – 30 литровую емкость 5,25 - 5,75 л чистой воды комнатной температуры (15-20о) и засыпать в нее 25 кг штукатурной смеси (мешок). Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Оставить смесь на 10 минут, затем снова перемешать. При 200С приготовленная смесь сохраняет жизнеспособность не менее 3 часов.

#### НАНЕСЕНИЕ

Штукатурная смесь наносится слоем от 3 до 20 мм;

Вручную штукатурка равномерно набрасывается на стену при помощи мастерка, затем раствор разравнивается при помощи полутерка или правила.

Оштукатуренную поверхность следует затирать в  полусхватившемся состоянии. Если требуется более гладкая поверхность, выполняется накрывка штукатурной смесью  КРЕПС АНТИК-1.

При необходимости возможно выравнивание в несколько слоев. В этом случае тщательно разравнивается и затирается только последний слой. Предыдущие слои разравниваются и сохраняются шероховатыми.

Повторное нанесение выполняется через 24-48 часов. При нанесении более 2-х максимальных слоев рекомендуется штукатурку армировать штукатурной сеткой с размером ячейки 5*5 мм.

Время твердения – 24-48 часов при толщине слоя в 20 мм и температуре окружающей среды +20°С (±3°С).

ВНИМАНИЕ: технологическая готовность для дальнейшей обработки (окраски) от 35 до 45 дней.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе со смесью используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания  смеси в дыхательные пути и на кожу.  В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, недоступных для детей.

#### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг.

Срок хранения 6 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Максимальная фракция | 2,5 мм |
| --- | --- |
| Расход материала | 7-8 кг/м²/5 мм 25 кг (упаковка) на ~1,6 м2/10 мм |
| Количество воды на 1 кг смеси На 25 кг смеси | 0,21 - 0,23 л 5,25 - 5,75 л |
| Время пригодности раствора к использованию не менее | 3 часов |
| Минимальный слой нанесения | 3,0 мм |
| Максимальный слой нанесения | 20 мм, |
| Марочная прочность | М10 |
| Водопоглощение | 11,5% |
| Водоадсорбция менее | 215 г/м²ч½ |
| Паропроницаемость не менее | 0,01 г/м ч мм.рт.ст. |
| Температура применения С° | от +5 до +20 |

##### ТУ 5745-001-38036130 - 2013 Смесь штукатурная растворная ССИШт Антик 2, М10, Пк3, D1500

##### ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ КРЕПС АНТИК 2 РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ НА ФАСАДАХ ИСТОРИЧЕСКИХ И ОБЫЧНЫХ ЗДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ «СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ РФ.